**מפרט טכני מערכת תקרת תותב "סופראנו" מונח מדגם "ניטובו" יבואן הכט אפרים בע"מ.**

מערכת תקרת תותב מסוג "סופראנו" NITTOBU בצבע לבן החזר אור 0.87, ליבת צמר זכוכית בעלת 75% חומרים ממוחזרים במידות 600x600/1200 מ"מ, בעובי 15 מ"מ, מקדם בליעת רעש משוקלל 0.95 ( תעודת בדיקה לפי תקן Iso354 - ). פני האריח גיזת זכוכית S.A.A.F בצבע לבן על בסיס מים, אחוז שרפים ודבקים אורגניים עד 2%, דוחה לחות ואנטימיקרוביאלי. מנשאים ראשיים ומשניים מדגם דצימליT24CX / T15CX / בצבע לבן באיבוק אלקטרוסטטי, 20 יחידות ברק, גב האריח מחופה בגיזת צמר זכוכית ושפות האריח צבועות ומוקשחות, מערכת התקרה תכלול אחריות והוראות התקנה ואחזקה, המקבעים העליונים יסופקו ע"י הקבלן ויאושרו ע"י מהנדס מבנים, התקנת מערכת התקרה בהתאם לדרישות ת"י 5103 סיווג אש יעמוד בדרישות ת"י 921.